Universitatea Tehnică a Moldovei

Programul de licență

Tehnologia Informatiei

Raport

Lucrare de laborator  Nr. 2

la Circuite si

Dizpozitive Electrice

Elaborat:                                                                      Cula Cristian, gr. TI-255

A verificat:                                                                   Verjbițchi V.

Studierea caracteristicilor şi a parametrilor diodelor

semiconductoare

Scopul lucrării: de a lua cunoştinţă cu principiile de funcţionare,

caracteristicile şi parametrii diodelor redresoare, diodelor Zener şi a

diodelor luminiscente (LED). A scoate datele şi a construi

caracteristicile voltamperice. A determina parametrii fundamentali

ai dispozitivelor respective.

Notiuni teoretice:

Diodele semiconductoare sunt dispozitive semiconductoare

formate dintr-o joncţiune p-n, două contacte neredresoare metal-

semiconductor şi închise ermetic într-o capsulă. Funcționarea

diodelor semiconductoare se bazează pe conductibilitate unilaterală

a joncțiunii p-n. Joncțiunea p-n este o joncțiune între două regiuni

semiconductoare cu conductibilitate de tip diferit. În funcție de

scopul funcțional, diodele se împărt în redresoare, diode zener,

LED-uri, pulsatorii, varicap, tunel, fotodiode etc.

Diodele redresoare se folosesc la transformarea tensiunilor

alternative în tensiuni continui pulsatorii. Aceste diode funcţionează

pe principiul conducţiei unilaterale a curentului, proprie joncţiunii

p-n.

Dioda luminiscentă (LED) se bazează pe un proces de

recombinare radiativă a purtătorilor de sarcină şi emisie de radiaţie

luminoasă la aplicarea tensiunii directe. Lungimea de undă a

radiaţiei este în funcţie de lăţimea benzii interzise a materialului

cristalului şi de modul de dopare.

Descrierea machetei de laborator

Fig. 3.3. Schema electrică pentru trasarea experimentală a

caracteristicii volt-amperice la polarizare direct

Fig. 3.4. Schema electrică pentru trasarea experimentală a

caracteristicii volt-amperice la polarizare inversă

Tabele cu date experimentale

Tabelul 1

| Udir,V |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idir,mA | D1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.73 | 4.42 | 18 | 85,6 |

Tabelul 2

| Udir,V |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idir,mA | D2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0.5 | 5.6 | 15.68 |
|  | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 2.5 |

Tabelul 3

| Udir,V |  | 0 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idir,mA | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2 | 6.3 | 16 |

Polarizarea inversa

Tabelul 4

| Uinv,V |  | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iinv,mA | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.22 | 0.4 | 0.83 |
|  | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |

Tabelul 5

| I_D3,mA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U_D3, V | 0 | 5 | 7 | 7.41 | 7.44 | 7.45 | 7.47 | 7.51 | 7.52 | 7.55 |

Caracteristicile volt-amperice a fiecarei diode:

Rezultatele determinării şi calculeleor parametrilor

D1

Φₖ ≈ 0.20 V

R0_dir = UI = 0.25 0.0442  ≈ 5.65 Ω

Rdif_dir = ∆Udir∆Idir = 0.35 - 0.3085.6 - 18mA ≈ 0.74 Ω

R0_inv = UinvIinv = 25 0.00084  ≈ 30.1 kΩ

Rdif_inv =  ∆Uinv∆Iinv = 25-200.83-0.4mA ≈ 11.6 kΩ

D2

Φₖ ≈ 0.655 V

R0_dir = 0.75 0.01568  ≈ 47.9 Ω

Rdif_dir = 0.70-0.655.6-0.5mA ≈ 9.8 Ω

R0_inv=25 0.0014  ≈ 17.9 kΩ

Rdif_inv =25-201.4-0.9mA ≈ 10 kΩ

D3 (direct)

Φₖ ≈ 0.713 V

R0_dir = 0.75 0.0025 = 300 Ω

Rdif_dir = 0.75-0.702.5-0.5mA ≈ 25 Ω

Stabilitron (invers):

Ist_min ≈ 1 mA

Ist_max ≈ 25 mA

Rdif ≈ 3–8 Ω

D4

Φₖ ≈ 1.75 V

R0_dir = 20.016   = 125 Ω

Rdif_dir =2-1.916-6.3mA ≈ 10.3 Ω

Concluzii privind studiul caracteristicilor și parametrilor diodelor semiconductoare

Diodele redresoare (D1 și D2):

- R0_dir de rezistenta statica directa este de ordinul catorva zeci de ohmi, iar R0_inv de rezistenta statica inversa este de ordinul kΩ, confirmand astfel modul sau ca element cu conductie unilaterala.

- Rezistenta diferentiala Rdif pe regimul de conductie inainte este mai mica de R0_dir si, prin urmare, ofera mai multe dovezi ale unei pante ascutite dupa pragul curbei caracteristice.

Dioda Zener D3:

- Curentul de stabilizare Ist_min este de ordinul a 1 mA, in timp ce Ist_max masurat este de aproximativ 25 mA.

- Rezistenta diferentiala in zona de stabilizare este scazuta (3-8 Ω), confirmand astfel rolul diodei Zener de a mentine o tensiune constanta.

Dioda D4:

- Are o valoare mai mare a tensiunii de prag (Φk = 1,75 V), fiind specifica pentru diode de tip LED sau de putere.

- Rezistentele obtinute au aratat o crestere rapida a curentului cu tensiunea, dar la valori mai mari in comparatie cu diodele de redresare.

Concluzie finala:

Efectuarea masurarilor si calculelor a adus confirmarea proprietatilor teoretice care apartin diferitelor tipuri de diode: natura unidirectionala a diodelor redresoare, stabilizarea tensiunii caracteristica diodei zener si nivelul de prag mai ridicat al diodelor speciale. Munca practica a aratat cum sa se determine parametrii primari (Φk, R0, Rdif, Ist_min, Ist_max) si cum acesti parametri sunt relevanti pentru utilizarea circuitelor electronice.